4.1 Примеры металлов, стр-ра которых двухсл. ПШУ.

Как расположены К4?

Mq,{Zn,Cd,Be,(Ce,Tl,Ti,(-Co – немного растян. отн. оси 3-го  пор-ка}

КЧ=12

Вверш.гекс.призмы и в центре одной из двух тригоном. призм. К. многогр. - гексагон. аналог кубоокт.

4.2 3-х слой ПШУ.

Cu,{In,Au,Ca –раст.отн.оси 4-го пор} В верш.тетраэд.(кубич) реш. и в центрах граней.

КЧ=12, коор.мн-а – гексагон аналог кубоокт.

4.3 Изостр (Fe.

Na, K, Ba,(-Ti

В верш. и центре кубич.(тетрагон) яч.

КЧ=14

4.4 Аномальные кристал. стр-ры металлов.

- близкие к основным но с небольш.деформ.

а)Дефектные: Zn, Cd – стр-ра Mq(растян.отн. шестерной оси).

б)Многосл. La: 4-х сл.ПШУ АВСВ,Sm –9сл. и др. лантаноиды и актиноиды.

в)(-Mn – близка к обьемоцентр.кубич.стр-ре. ( 4 сорта атомов 50 атомов на ячейку.

г) In – неск.раст.вдоль оси 4-го пор-ка изостр.Сu

4.5 Стр-ра отвердевших инерт. газов

Пр.Хьюи-Розери 8-N=8-8=0 –ков. связей нет

Не (гелий) изостр. Mg. Другие и Ne изостр. Cu

4.6 Опишите особенность высокотемп крист. мод. фтора и O2

Они изоструктурны

(F2  Pm3n    z=8(2A+6B) и  (О2 Кч:9A 12B 9B

4.7 Какое видоизменение Cl2 Br2 I2

8-7=1 стр-ры 2-х атомн. молекул

Cl  (

Br  (

I     ( - уменьшение гетеродесмичности стр-ры

4.8 Кч Te,As и Ge

Te-изостр. Se сер. (цепь) –каждый атом связан с двумя соседними

Ge изостр. алм. КЧ=4 тетраэдр.

As- изостр. Pчерн.(слои) КЧ=3 в вершинах тригон. пирамиды.

4.9 Характер стр-ры серого и красного селена

Se красн. –изостр. S8 (восьмичленные кольца) P21/n

Se сер – винт. ось. 3-го пор-ка (C312)-бесконечн. зигзагообр. винт. цепи || z

4.10 Стр. особенности двух крист. модификаций азота

- аналог кубич. Стр. CO2(Pa3)

2.)  тв. азот     ПШУ P213

4.11Хар-тер стр-ры белого, черн. и красн. P

Pчерн. –построен из гофрированных слоев, слои - графитоподобны, но кольца в конформации кресла.

Pкрасн. – аморфный, стр-ра точно не известна (возм. беск. цепи.)

Pбел. –P4-из тетр. P4

4.12 Важнейшие крист. формы углерода

1.алмаз тетр.

2.гекс. алмаз тетр.

3,4 a,b графит треугольник (ABABAB…)

5. карбин –с=_с-с=_с-

или =с=с=с=

6.Фуллерен C60  усеч. икосаэдр.(додекаэдр)

4.13 Координация атома С в фуллерене.

C60 усеч. икосаедр.(додекаэдр)

4.14 какая кординация бора в крист. боре?

В стр-ре бора присуств.икосаэдр,соед. через мостики

и просто непосредственно

К4 5                             К4  6                          К4=4

(мостиковые атомы)

Электродефф.стр-ра(валентных эл-ов не хватает).

Именно для бора элек. дефф.стр-ра прочна.

4.15 Примеры изостр.неметаллов VIII  и VII гр.

VIII.

Все изостр.мед                     Cl,Bv,I – изостр.

кроме He ( Mq

4.16 Примеры изостр.немет. VI  и  Vгр.

VI сер Se(Te (цепи зигзагообр. ( З1 )

V  AsSbBi – слоист.стр-ра прибл.озостр S8

и Seкрасн. (восьмичленные кольца Р21/n)

4.17 Изостр.немет  IV гр.

Алмаз,кремний,Ge,(-Sn изостр;

(Sn изостр модGe,I4/amd

4.18 Примеры ИМС со стр. , подоб. осн. стр.-ным

типам  металлов.Что такое “сверхстр-ра”?

Cu3Au ~ Cu

Fe3Al~a-Fe

Сверх стр-ра –стр-ра с увелич. яч. в кот. параметры яч. увелич. в целое число раз за счет упор замещения.

4.19 Что такое фазы Лавеса. Примеры.

Ф.Лавеса –стр-ры ИМС, в кот. радиус одного атома намного больше др. Более мелкие атомы- в полостях

упаковки больших –обр. группировки (обычно – тетр.),кот. соед. 2-3 общ. грани или ребра:

MgCu2-вывод из 3-сл. шар. упак.

MgZn2-2-сл.

MgNi2,TiMn2-4сл.

4.20 Отличие сплава CuAu от ИМС CuAu.Симметрия?

CuAu-сплав – статистичекси в данной позиции с вероятностью ½ Сu или Au,но есть решетка.

CuAu-ИМС –опр. упорядоч.(вроде послойно)

и в том и др. “по сумме” симм. изостр. меди