Работа №13. Вискозиметрия дисперсных систем и концентрированных растворов ВМС.

Цель работы: исследование зависимости скорости стационарного течения от напряжения сдвига для чистых жидкостей, дисперсных систем и растворов ВМС.

Опыт 1. Исследуемое вещество - глицерин.

t=0.552a, t=gh

| a | t, Па | g, с-1 |
| --- | --- | --- |
| 39 | 21,50 | 18,2 |
| 57.5 | 31,74 | 27 |
| 95 | 52,44 | 48,6 |
| 165 | 91,25 | 81 |
| 280 | 154,84 | 146 |
| 460 | 254,38 | 243 |
| 800 | 442,40 | 437 |

Рис 1. Зависимость напряжения сдвига от скорости смещения для глицерина.

Полученное значение вязкости  h=1,0271

Опыт 2. Исследуемое вещество - КМС ( карбоксиметил целлюлоза ).

t=0.552a, hэфф=t/g

| a | t, Па | g, с-1 | hэфф=t/g |
| --- | --- | --- | --- |
| 91,5 | 50,5 | 18,2 | 2,774725 |
| 120 | 66,4 | 27 | 2,459259 |
| 150 | 83,0 | 48,6 | 1,707819 |
| 175 | 96,8 | 81 | 1,195062 |
| 200 | 110,6 | 146 | 0,757534 |
| 230 | 127,2 | 243 | 0,523457 |
| 265 | 146,5 | 437 | 0,33524 |
| 300 | 165,9 | 729 | 0,227572 |
| 345 | 190,8 | 1312 | 0,145427 |

Рис 1. Зависимость  hэфф=t/g от напряжения сдвига для КМС.

Опыт 3.  Исследуемое вещество бентонитовая глина.

hэфф=t/g=hВ(1- tВ/t),  g=( t - tВ*)/hВ

| a | t, Па | g, с-1 | hэфф=t/g |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 | 113,4 | 18,2 | 6,230769 |
| 215 | 118,9 | 27 | 4,403704 |
| 230 | 127,2 | 48,6 | 2,617284 |
| 245 | 135,5 | 81 | 1,67284 |
| 283 | 156,5 | 146 | 1,071918 |
| 315 | 174,2 | 243 | 0,716872 |
| 375 | 207,4 | 437 | 0,4746 |
| 440 | 243,3 | 729 | 0,333745 |
| 550 | 304,2 | 1312 | 0,23186 |

Рис 3. Зависимость скорости смещения от напряжения сдвига для бентонита

Бенгамовское предельное напряжение сдвига t*=124.2 Па

Дифференциальная вязкость hВ=0,152