Работа 4Б. Влияние химической природы среды и концентрации адсорбционно-активного компонента на прочность гидрофильного полимера.

Объект исследования: фильтровальная бумага.

Толщина: 0,2 мм.

Ширина: 9 мм.

# Òàáëèöà 1

| ¹ ïîëîñêè /в-во | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухая | 880 | 680 | 640 | 1000 | 960 | 700 | 1400 |
| C2H5OH | 400 | 350 | 500 | 490 | 460 | 380 | 760 |
| C3H7OH | 650 | 500 | 460 | 530 | 580 | 500 | 820 |
| C4H9OH | 560 | 620 | 560 | 600 | 670 | 550 | 890 |
| C5H11OH | 760 | 760 | 500 | 690 | 770 | 640 | 970 |
| C6H13OH | 660 | 640 | 600 | 640 | 700 | 700 | 1020 |
| H2O | 49»69 | 49»69 | 49»69 | 49»69 | 49»69 | 49»69 | 49»69 |

# Òàáëèöà 2

| Вещество | < F > [ г ] | S7 | P=F/a*b [г/мм2] | (PA/P0)* *100 % | Ps [г/мм2] | Ps *100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухая | 894,29 | 244,9 | 496,83 | 100 % | 136 | 15,2 % |
| C2H5OH | 477,14 | 126,8 | 265,08 | 53,35 % | 70,4 | 7,9 % |
| C3H7OH | 577,14 | 114,73 | 320,63 | 64,54 % | 63,7 | 7,1 % |
| C4H9OH | 635,71 | 110,95 | 353,17 | 71,08 % | 61,6 | 6,9 % |
| C5H11OH | 727,14 | 132,85 | 403,97 | 81,31 % | 73,8 | 8,2 % |
| C6H13OH | 708,57 | 131,3 | 393,65 | 79,23 % | 72,9 | 8,15 % |
| H2O | 59 | 10 | 32,78 | 6,6 % | 5,5 | 0,62 % |