Работа 7. Определение среднего размера частиц в бесцветном золе методом спектра мутности.

Прибор: КФК-3.

Золь: сульфат бария.

Формула: D = -lg(K)

(,

| нм | lg(() |
| --- | --- |

K,

%

R,

| % | D | lg(D) |
| --- | --- | --- |
| 350 | 2,54407 | 43,4 | 56,6 | 0,3625 | -0,4407 |
| 400 | 2,60206 | 59,3 | 40,7 | 0,2269 | -0,6442 |
| 450 | 2,65321 | 60,3 | 39,7 | 0,2197 | -0,6582 |
| 500 | 2,69897 | 67 | 33 | 0,1739 | -0,7597 |
| 550 | 2,74036 | 70,2 | 29,8 | 0,1537 | -0,8133 |
| 600 | 2,77815 | 73,1 | 26,9 | 0,1361 | -0,8661 |
| 650 | 2,81291 | 76 | 24 | 0,1192 | -0,9237 |
| 700 | 2,84510 | 78,4 | 21,6 | 0,1057 | -0,9760 |

r = 105 нм