# Расчет порядка реакции полимеризации стирола по мономеру

Таблица 1. Экспериментальные данные.

| 3 мл стирола |  |  | 6 мл стирола |  |  | 9 мл стирола |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мин | h(t) | hi-h0 | t, мин | h(t) | hi-h0 | t, мин | h(t) | hi-h0 |
| 0 | 156.018 | 0 | 0 | 127.882 | 0 | 0 | 140.803 | 0 |
| 1 | 156.155 | 0,137 | 1 | 128.055 | 0,173 | 1 | 141.096 | 0,293 |
| 2 | 156.438 | 0,42 | 2 | 128.131 | 0,249 | 2 | 141.252 | 0,349 |
| 3 | 156.659 | 0,641 | 3 | 128.399 | 0,452 | 3 | 141.174 | 0,371 |
| 4 | 156.932 | 0,914 | 4 | 128.511 | 0,517 | 4 | 141.180 | 0,377 |
| 5 | 157.212 | 1,194 | 5 | 128.581 | 0,629 | 5 | 141.236 | 0,433 |
| 6 | 157.264 | 1,246 | 6 | 128.454 | 0,699 | 6 | 141.302 | 0,499 |
| 7 | 157.105 | 1,087 | 7 | 128.606 | 0,572 | 7 | 141.373 | 0,570 |
| 8 | 157.166 | 1,148 | 8 | 128.592 | 0,724 | 8 | 141.393 | 0,590 |
| 9 | 157.224 | 1,206 | 9 | 128.768 | 0,710 | 9 | 141.379 | 0,576 |
| 10 | 157.193 | 1,175 | 10 | 128.843 | 0,860 | 10 | 141.454 | 0,651 |
| 11 | 157.419 | 1,401 | 11 | 128.925 | 0,961 | 11 | 141.507 | 0,704 |
| 12 | 157.802 | 1,784 | 12 | 129.045 | 1,043 | 12 | 141.561 | 0,758 |
| 13 | 157.902 | 1,714 | 13 | 129.176 | 1,163 | 13 | 141.673 | 0,870 |
| 14 | 157.934 | 0,916 | 14 | 129.236 | 1,294 | 14 | 141.703 | 0,93 |
| 15 | 158.090 | 2,072 | 15 | 129.364 | 1,381 | 15 | 141.816 | 1,013 |

V1 = 0,305 (моль/л*сек)   V2 = 0.194 (моль/л*сек)   V3 = 0,103 (моль/л*сек)

Порядок по мономеру: n = 0.4