Работа №3

Определение q-температуры раствора полимера по критическим температурам растворения.

Цель работы: получение фазовых диаграмм для нескольких фракций полистирола в циклогексане и определение q-температуры раствора полимера.

Реактивы: растворы разных концентраций фракций ПС разных молекулярных масс в циклогексане.

Приборы: термостат воздушный, термостат водный, ампулы с рабочим раствором.

Выполнение работы:

Запаянные стеклянные ампулы со смесями фракций ПС с циклогексаном разных составов поместили в водный термостат при 35°С и начали охлаждать. Визуально фиксировали помутнение растворов, а именно Тфр-температуру фазового расслоения.

Молекулярные массы фракций: №1-362000, №3-20300, №5-130000, №7-66000.

| № ампулы | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация растворов, г/дл | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Т-ра фазового расслоения, °С | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 27 | 23.9 | 26.6 | 26.2 | 26.3 |

| № ампулы | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация растворов, г/дл | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Т-ра фазового расслоения, °С | 23.8 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 23.9 | 19.9 | 20.1 | 20.6 | 20.2 | 19.8 |

Получившиеся критические температуры:

| № фракции | 1 | 3 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКТР, K | 301.3 | 299.6 | 297.4 | 293.6 |

Аппроксимируя зависимость  1/Tкр1/2 от 1/[M]1/2 к нулевому значению 1/[M]1/2 получаем следующее значение [1/q]1/2 = 0,057 K-1,

откуда q = 307.8 K, или q = 30,8 °С.