Работа №4

Гидродинамическое поведение полиэлектролита

в водном и солевых растворах.

Цель работы: нахождение условий изоионного разбавления раствора частично нейтрализованной полиакриловой кислоты, определение характеристической вязкости раствора и степени связывания противоионов макро ионами.

Реактивы: водный раствор частично нейтрализованной полиакриловой кислоты (ПАК) конц, 0.1 г/дл и степени нейтрализации 0.5, водные растворы NaCl конц.: 0.00125 М, 0.0025 М, 0.005 М.

Приборы и посуда: термостат, вискозиметр Уббелоде, секундомер, груша резиновая, цилиндры мерные на 10 мл (2шт.), промывалка с дистиллированной водой, цифровая пипетка, стакан для слива.

Порядок работы

На 8 мл воды измеряем время истечения t0. Затем помещаем в вискозиметр 8 мл исходного раствора полиэлектролита и измеряем t истечения растворов разных концентраций, выполняя разбавления раствора последовательным добавлением 8 мл, 8 мл и 16 мл дистиллированной воды. Затем. берём раствор полиэлектролита исходной концентрации ПАК-Na 0.1 г/дл, a=0.5 и проводят 2-е серии разбавлений этого раствора, используя в качестве растворителей растворы NaCl концентраций с1, c2, и c3 (0.005-0.00125 М). 8мл ПАК помещают в чистый вискозиметр, измеряют время истечения этого раствора, затем разбавляют его раствором соли с1, добавляя последовательно 4 мл, 8 мл, 8 мл раствора соли и измеряем t истечения растворов.

Температура опыта: 25°С.

Время истечения растворителя: t0=34.8 сек.

Таблица 1.

| Растворы | Cпак . г/дл | t. сек | ηотн=tt0 | ηуд=t-t0t0 | ηуд=ηудс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАК | 10 | 87.7 | 2.52 | 1.52 | 0.152 |
| ПАК+8 мл H2O | 5 | 72.5 | 2.08 | 1.08 | 0.216 |
| ПАК+8 мл H2O | 3.33 | 65.1 | 1.87 | 0.87 | 0.261 |
| ПАК+16 мл H2O | 2 | 57.3 | 1.65 | 0.65 | 0.325 |
| ПАК+4 мл NaCl 0.0025 М | 6.67 | 65.6 | 1.89 | 0.89 | 0.133 |
| ПАК+8 мл NaCl 0.0025 М | 4 | 50.4 | 1.45 | 0.45 | 0.113 |
| ПАК+8 мл NaCl 0.0025 М | 2.86 | 44.8 | 1.29 | 0.29 | 0.101 |

Время истечения растворителя: t0 = 35.5 сек.

Таблица 2.

| Растворы | Cпак . г/дл | t. сек | ηотн=tt0 | ηуд=t-t0t0 | ηуд=ηудс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАК | 10 | 88.5 | 2.49 | 1.49 | 0.149 |
| ПАК+4 мл NaCl 0.00125 М | 6.67 | 70.2 | 1.98 | 0.98 | 0.147 |
| ПАК+8 мл NaCl 0.00125 М | 4 | 54.5 | 1.54 | 0.54 | 0.135 |
| ПАК+8 мл NaCl 0.00125 М | 2.86 | 48 | 1.35 | 0.35 | 0.122 |
| ПАК+4 мл NaCl 0.005 М | 6.67 | 60.5 | 1.7 | 0.7 | 0.105 |
| ПАК+8 мл NaCl 0.005 М | 4 | 46.4 | 1.31 | 0.31 | 0.078 |
| ПАК+8 мл NaCl 0.005 М | 2.86 | 41.9 | 1.18 | 0.18 | 0.063 |

Вывод: наиболее линейна зависимость для С2

| Концентрация ПАК, г/дл | h, дл/г | I, г/дл | j | 1 - j |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.083 | 0.0025 | 0.05 | 0.95 |