Работа №5

Изучение механических своцств полимеров методом динамометрии.

Цель работы: получение деформационных кривых в координатах нагрузка - удлинение плёнок аморфного поливинилхлорида (ПВХ) при разных скоростях растяжения при комнатной температуре и построение зависимости предела вынужденной эластичности от скорости деформирования.

Образцы: плёнка аморфного ПВХ (l0=10 мм, h0=4,25мм, d0=0,06 мм).

Приборы и посуда: динамометр, штатив для держателя образца полимера, микрометр, отвёртка, линейка.

Порядок работы

В верхний и нижний зажим закрепить образец ПВХ. Вставить держатель с образцом в печь динамометра и закрепить крепёжными гайками. Включить мотор и освободить стопорную гайку. Переключая скорость на V=500 (30 мм/мин), V=250 (16 мм/мин), V=130 (8 мм/мин) снять кривые в координатах нагрузка - удлинение для плёнок аморфного поливинилхлорида (ПВХ). Выключить мотор.

Обработка результатов

Вычисляют напряжение образования ”шейки”, т.е. предел вынужденной эластичности (В) и разрывное напряжение (Р) при разных скоростях деформации ПВХ. Определяем величины нагрузок и удлинение в т. В и Р (Vбум=90 мм/мин) и скорость растяжения (Vдеф).

Δlист=Δl∗VдефVбум,σв=FвSв,σр=FрSр, где S – площадь поперечного сечения.

Sв=S0*l0/lв (мм2), Sр=S0*l0/lр (мм2), lв=l0+lв, lр=l0+lр.

По результатам расчетов строят зависимости предела вынужденной эластичности и разрывного напряжения от скорости деформирования аморфного ПВХ.

Таблица

| V мм/мин | Fв |  | lв мм | Sв мм2 | в г/мм2 | Fр |  | lр мм | Sр мм2 | р г/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | г |  |  |  | см | г |  |  |  |
| 30 | 3.7 | 240.5 | 0.83 | 0.235 | 1023 | 5.7 | 370.5 | 20.7 | 0.083 | 4463 |
| 16 | 3.1 | 201.5 | 0.80 | 0.236 | 854 | 4.3 | 279.5 | 15.5 | 0.100 | 2795 |
| 8 | 3.0 | 195 | 0.89 | 0.234 | 833 | 4.4 | 286 | 17.7 | 0.092 | 3109 |

Рис.1. Зависимости предела вынужденной эластичности от скорости деформирования аморфного ПВХ.

Рис.2. Зависимости предела разрывного напряжения от скорости деформирования аморфного ПВХ.