Работа №6

Изучение фазового перехода в полимерах при ориентации.

Цель работы: получение рентгенограмм изотропного и ориентированного полиизопрена; определение по рентгенограммам фазового состояния образцов; расчёт периода повторяемости по цепи; определение кон формации молекулы изопрена в ориентируемом состоянии.

Образцы: полиизопрен-НК (шнур d=1 мм).

Приборы и посуда: рентгеновский аппарат типа УРС-0.1, рентгеновская камера с плоской кассетой, рамки для растяжения образцов, компаратор, линейка.

Порядок работы

Два образца слабо сшитого НК длиной 20 мм закрепляют в зажимах рамки. Один образец растягивают до удлинения 700%. Затем, обе рамки устанавливают на столик рентгеновского аппарата для экспозиции. Измеряют расстояние от образца до рентгеновской плёнки a. По истечении необходимого времени экспозиции, рентгенограммы проявляют и сушат.

Обработка результатов

Таблица

| № рефлекса | № слоевой линии |  |  |  |  |  |  | d, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2l мм | l мм | tg(2Q)=l/a | 2Q | Q | sin(Q) | 2sin(Q) |  |
| 0 1 | 21 | 10,5 | 0,249 | 13 | 6,5 | 0,115 | 0,230 | 6,51 |
| 0 2 | 33 | 16,5 | 0,3711 | 19,9 | 9,99 | 0,170 | 0,340 | 4,39 |
| 1 1 | 29 | 14,5 | 0,309 | 17,2 | 8,6 | 0,149 | 0,298 | 5,17 |

Уравнения: 2*d*sin(Q) = n*l, C = N*l / sin(mn), tg(mn) = LN / a, где LN – расстояние между слоевыми линиями с номером 0 и N.

Cтеор=2*1,32+4*0,5*1,43+2*1,54=8,52

tg(mn) = LN / a = 10/47 = 0,195 Þ mn = 10,91 Þ Спрак = N*l / sin(mn) = 1*1,54/0,193 = 8,1

(Спрак/Cтеор)*100% = 95,1%

Выводы: в рамках ошибки (1 A) Спрак соответствует Cтеор Þ кристаллическая структура не меняется, т.е. каучук ориентирован в форме зигзага, в то время, как нерастянутый является гало аморфным. Так как (Спрак/Cтеор)*100% = 95,1% можно предположить, что кристаллический полимер с примесью аморфного, а значит кристаллизация неполная.